侣府〔2022〕11号

重庆市铜梁区侣俸镇人民政府

关于侣俸镇2021年农村公路护栏建设采购

项目工程质量问题限期整改的通知

四川锦华盛世建筑工程有限公司：

你单位于2021年7月5日中选我单位拟实施的侣俸镇2021年农村公路护栏建设采购项目，护栏长度4308米，涉及我镇9个村。2022年1月，区交通局质量安全事务中心对建设实体质量监督抽查21个点，发现存在以下主要问题：

一、原材料检测不合格

(一）波形梁板设计厚度2.5mm。实际检测值为 2.43mm~2.48mm，其中: 最小值2.43mm、平均值2.45mm。最小值低于2.45mm、平均值小于2.5mm判定不合格。

（二）立柱设计壁厚4.5mm。实际检测值为4.24mm~4.34mm，其中: 最小值4.24mm、平均值4.29mm。最小值低于4.25mm、平均值小于4.5mm判定不合格。实测项目标准(详见附件) .

二、偷工减料未按施工图设计施工

护栏安装方式施工图设计分为: 一是打入式设计立柱长度为 2100mm；二是埋入式C25混凝土基础，设计立柱长度为1200mm；三是钻入式立柱长度为1500mm，适用有挡土墙路段。你单位实际安装立柱长度部分为1200mm、无C25混凝土基础。

请你单位高度重视该项目，立即进行全面整改，并在3月14日前严格按施工图设计整改完成，达到施工图设计和《公路工程质量检验评定标准》要求，同时将整改结果回复我镇。逾期未整改，我镇将严格按照（铜交通函﹝2022﹞47号）中“逾期未整改，区交通局将不予下拨工程款并对施工单位予以行政处罚，同时委托有职权的部门直接整改，处罚结果将在‘信用中国’网上公示”要求执行。

附件: 1.2021年农村道路公路护栏缺失路段(50公里护栏) 实测项目标准

2.重庆市铜梁区交通局关于加快侣俸镇2021年农村公路护栏建设采购项目工程质量问题整改的函

重庆市铜梁区侣俸镇人民政府

2022年3月8日

（联系人：刘科；联系电话：13654375655；联系人: 彭国宾，联系电话: 18580362176）

附件1

2021年农村道路公路护栏缺失路段(50公里护栏) 实测项目标准

| 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 设计值 | 评定规范或标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 波形梁板基底金属厚度 (mm) | 单点值不小于2.45,平均值不小于2.5为合格,计算合格率不低于95%为合格 | 2.5mm | 波形刚护栏第1部分:两波形梁刚护栏GB/T31439.1-2015、 公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2017、设计文件 | 关键 项 目 |
| 波形梁板、柱涂层厚度(um) | 每块板(根柱)单侧平均值≥84μm为合格, 计算合格率不低于80%为合格 | 单侧平均值≥84μm为合 格 | 波形刚护栏第1部分:两波形梁刚护栏GB/T31439.1-2015、 设计文件 |  |
| 立柱基底金属壁厚(mm) | 单根实测值不小于4.25,多根平均值不小 于4.5为合格,计算合格率95%为合格 | 4.5mm | 波形刚护栏第1部分:两波形梁刚护栏GB/T31439.1-2015、 设计文件 | 关键 项 目 |
| 立柱总长度(mm) | 单点值不小于设计值为合格 | 2100mm 或不小于设计 值 | 波形刚护栏第1部分:两波形梁刚护栏GB/T31439.1-2015、 公路工程质量检验评定标准JTGF80/1-2017、设计文件 |  |
| 横梁中心高度(mm) | 每块梁板偏差±20(mm),计算合格率不 低于95%为合格 | 600mm | 波形刚护栏第1部分:两波形梁刚护栏GB/T31439.1-2015、 公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2017、设计文件 | 关键 项 目 |
| 立柱中距(mm) | 立柱中距±20(mm),计算合格率不低于 80%为合格 | GR-C-4C、4E为 4000mm、 GR-C-2C、2E为 2000mm | 波形刚护栏第1部分:两波形梁刚护栏GB/T31439.1-2015、 公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2017、设计文件 |  |
| 立柱竖直度(mm) | 每根立柱竖直度±10(mm),计算合格率 不低于80%为合格 | / | 波形刚护栏第1部分:两波形梁刚护栏GB/T31439.1-2015、 公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2017、设计文件 |  |
| 立柱外边缘距土路肩边线 距离(mm) | 立柱外边距≥250mm 或不小于设计值,计 算合格率不低于80%为合格 | 270 mm | 波形刚护栏第1部分:两波形梁刚护栏GB/T31439.1-2015、 公路工程质量检验评定标准JTGF80/1-2017、设计文件 |  |
| 立柱埋置深度(mm) | 不小于设计值 | 不小于设计值 | 波形刚护栏第1部分:两波形梁刚护栏GB/T31439.1-2015、 公路工程质量检验评定标准JTGF80/1-2017、设计文件 |  |
| 螺栓终拧扭矩 | 螺栓扭力与设计值±10%,计算合格率不低 于80%为合格 | 满足设计要求 | 波形刚护栏第1部分:两波形梁刚护栏GB/T31439,1-2015、 公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2017、设计文件 |  |

附件2

抄送：镇党政领导，自存。

侣俸镇党政办                           2022年3月8日印发